建设项目“三同时”竣工验收监测方案

锡新环竣（2012）字第（2012089）号

| 项目名称： | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 无锡市驰源钢管有限公司 |
| 承担单位： | 无锡新区环境监测中心 无锡市新环化工环境监测站 |

编制日期： 2012年7月28日

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 无锡市驰源钢管有限公司 | 联系人 | 周伟13338781008 |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √ 技改 搬迁√ | 行业类别 | C3230钢压延加工 |
| 建设地点 | 无锡市新区鸿山街道南部工业集中区振发三路以北、金马路以东 |
| 主要产品名称 | 无缝钢管 |
| 设计生产能力 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 实际生产能力 | 年产无缝钢管25000吨项目 |
| 环评编制单位 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 环评编制时间 | 2009年9月11日 |
| 环评审批单位 | 新区规划建设环保局 | 环评审批时间 | 2009年9月28日 |
| 开工时间 | 2010年10月 | 投入试生产时间 | 2012年4月13日 |
| 占地面积 | 26013m2 | 绿化面积 | 1000m2 |
| 环保设施设计单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 环保设施施工单位 | 无锡金鹏水处理有限公司 |
| 总投资 | 9750万元 | 环保投资 | 224.5万元 |
| 验收监测依据 | 1、国家环保局环发（2000）38号《关于建设项目环境保护工程设施竣工验收监测管理有关问题的通知》； 2、《江苏省环境保护工程（设施）竣工验收办法》； 3、建设项目环境影响报告表； 4、新区规划建设环保局对建设项目的审批意见。 |

# 二、生产工艺及污染物排放分析

2.1 生产工艺流程

2.1.1工艺流程简述

图1－1生产工艺流程图

工艺说明：

本项目淘汰大部分原有生产设备，仅留用1台液压打头机、5台冷拔机、1台剪断机、2台Φ32矫直机和一台探伤机。本项目生产工艺与原有项目基本相同，所有加热炉窑均改用天然气为燃料。

断料：采用剪断机将管坯切割成所需要的长度。

加热：利用行车将钢坯放入加热炉加热，管坯通过传导、对流、辐射三种传热方式得到能量，使管坯加热到高温状态（1280-1320℃）。在低温预热阶段，管坯得到的热量主要依靠对流和传导传热，而在高温加热阶段和高温均热阶段，绝大部分热量（90％）主要依靠辐射传热。原项目加热炉采用煤气发生炉产生煤气作为燃料，本项目加热炉采用天然气作为燃料。

管坯应在加热炉中加热，是为了适应穿孔工序的热加工条件要求，提高钢的塑性，降低变形抗力；改善钢的组织性能，使其组织均匀化。

穿孔：加热后的管坯通过输送滚道送入穿孔机穿孔。

穿孔的方式有三种，压力穿孔、推扎穿孔、斜轧穿孔。本项目采用斜轧穿孔的方式穿孔。斜轧穿孔是靠金属塑性变形加工来形成内孔。穿孔过程使用水直接冷却，冷却水循环使用，定期补充。

打头：采用液压打头机将管坯的一端打成扁平状。

酸洗：酸洗是无缝钢管生产工艺中非常重要的工序，其目的主要是去掉金属表面的油脂、油污、锈蚀物、氧化皮、机械杂质等，为磷化提供洁净的表面。本项目酸洗采用16-22%的硫酸（用98%的浓硫酸进行稀释配置）处理，生产过程中采用蒸汽直接加热，控制酸洗液温度为60-70℃，随着酸液浓度变稀，需定期更换部分稀酸，添加部分浓酸，一般每两天更换一次，每只酸槽的使用容积为8吨，更换下来的废硫酸由厂方收集后委托有资质单位处理。

该工序有硫酸雾挥发，原有项目未对硫酸雾进行处理，本项目预将硫酸雾收集处理后排放。由于该工序需用吊机在酸洗槽上部进行投料，因此不宜在酸洗槽上部安装集气罩，根据厂房提供的资料，同时结合该地区同类企业类比调查，本项目采用双侧槽边吸风的方式来收集硫酸雾。经集气罩收集后的硫酸雾抽至废气净化塔，经净化处理达标后排放。由于集气罩采用槽边吸风收集，收集率不是很高，一般为60-85%，因此，该酸洗环节会有部分硫酸雾无组织排放。

清洗：将酸洗后的钢管用行车放入水洗槽中用清水浸洗。

磷化：将磷酸二氢锌、硝酸锌和水按1：2：50的比例配制成磷化液，用行车将钢管放入磷化槽中，通入蒸汽间接加热，在60-65℃（通过蒸汽加热盘管隔套加热来控制磷化液的温度）条件下放置15分钟进行磷化。

金属件在含有锌、钙、铁等磷酸盐溶液中经过一系列的化学和电化学的反应，在钢管表面生成一层难以溶解于水的结晶型磷酸盐保护膜，此过程称为磷化。磷化的关键在于磷化膜，磷化膜可以增强金属件的耐蚀性，同时膜层具有良好的润滑性能，常用作零件冷拔挤压时的润滑层，可以减少摩擦，避免或减少表面产生的拉伤或裂纹，并能延长模具的使用寿命。

磷化反应方程式为：

8Fe+5Zn(H2PO4)2+8H2O+H3PO4 →

Zn2Fe(PO4)2·4H2O(膜)+ Zn3(PO4)2·4H2O(膜)+7FeHPO4(沉渣)+8H2↑

磷化槽中的磷化液平时只添加补充磷酸二氢锌、硝酸锌和水，循环使用不外排，随着使用时间的增加，磷化槽中的磷化液和沉渣需定期更换，一般半年更换一次，更换量为12吨/次。

清洗：经磷化处理后的钢管表面上带有少量残液，需浸入水洗槽清洗。

皂化：为降低冷拔摩擦力和提高磷化膜的润滑性，用行车将钢管放入皂化槽中，用皂化液浸泡进行皂化（皂化液由固态脂肪酸钠加水配制而成，皂化液使用浓度为10%），皂化液通过蒸汽加热盘管隔套加热，使皂化液的温度控制在60-65℃。皂化槽中的皂化液平时只添加补充皂化液原料，循环使用不外排，随着使用时间的增加，皂化槽中的皂化液和沉渣需定期更换，一般一年更换一次，更换量为12吨/次。

冷拔：将经皂化处理后的钢管放入冷拔机组进行冷拔，采用内模（锌棒）或外模进行尺寸控制，使其成为直径更小、长度更长的新钢管。有的钢管经一次冷拔后仍未能达到所需要的尺寸，需再进行一次冷拔加工，钢管直径越小，冷拔的次数越多。

退火：退火是将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却（通常是缓慢冷却）的一种金属热处理工艺，目的是使工件软化，改善工件塑性和韧性，使化学成分均匀化，去除应力，或得到预期的物理性能。钢管在退火炉内加热至800-850℃，保温25-30分钟后冷却至250℃左右出炉。原项目退火炉采用煤气发生炉产生煤气作为燃料，本项目退火炉采用天然气作为燃料，退火时无须通入保护气，因此钢管表面部分氧化呈黑色。

矫直：经过冷却后的钢管需通过矫直机改变钢管的机械性能、平直度，使钢管具有更好的直度和圆度。

切头：按照要求切除钢管两端，保留钢管相应的管长，以达到生产要求。

检验：利用钢管专用探伤仪检测钢管表面是否有缝隙或水泡，采用理化设备检验钢管的弯曲度、延伸度等，经检验合格产品作为成品出售，不合格品为次品降低价格出售。

2.2 主要污染物及治理措施

2.2.1、废水：本项目夹套冷却水循环回用不排放，少量蒸汽冷凝水经收集后用作冷却池补充水，产生的废水主要为酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水、锅炉排污水和生活污水。酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水自建污水处理装置处理后回用不排放，锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。尾水最终进入京杭大运河。目前企业不设食堂。

# 图1－2  建设项目水平衡图  单位：t/a

2.2.2、废气：

a.有组织排放废气

本项目有组织排放燃料废气主要为加热炉、退火炉、锅炉所使用的天然气的燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧废气排放量较少，加热炉、退火炉、锅炉产生燃料废气由引风机引风或自然拔风，分别经1#、2#、3#15米高排气筒达标排放，SO2、NO2、烟尘浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4的二级标准：烟尘≤200mg/m3和《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2燃油、燃气锅炉烟尘和气态污染物排放浓度中的标准：燃气锅炉烟尘≤20mg/m3、 SO2≤50mg/m3、NO2≤250mg/m3。

本项目酸洗工序产生硫酸雾，加入酸雾抑制剂后，建设单位在每个酸洗槽旁边设置槽边吸风机，采用双侧槽边吸风的方式集气。由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

b.无组织排放废气

本项目有8m3的硫酸卧罐一个，酸洗过程中无组织挥发硫酸雾，将整个生产车间视为一个无组织排放源。硫酸雾浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值。

2.2.3、固体：本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣，产生量为1050t/a，由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣500t/a、磷化废液及沉渣5t/a、皂化废液及沉渣3t/a、清洗废液30t/a和污水处理污泥10t/a委托有资质单位处理，员工生活、办公产生生活垃圾22.5t/a由环卫部门统一清运。本项目固废经妥善处理后对当地环境影响较小。

2.2.4、噪声：本项目主要噪声源为穿孔机、冷拔机、矫直机、剪断机、液压打头机、拉力机、精轧机、水泵、作业噪声等，本项目噪声源通过厂房隔声、设备减振、距离衰减后，可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类：昼间≤65dB（A），因此本项目车间噪声对周围声环境无影响。

2.2.5、全厂职工150人，年工作300天，三班制生产，每班8小时。

# 三、验收监测执行标准

3.1由于该公司的污水进入污水管网排放，接入污水管网排入硕放污水处理厂处理。污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的三级标准、《污水排入城市下水道水质标准》（CJ343-2010）中的表1标准、城镇污水处理厂接管协议。（单位：mg/l）

| 项目 | COD | pH | 悬浮物 | 氨氮 | 总磷 | 动植物油 | Zn | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 500 | 6-9 | 400 | 35 | 8.0 | 100 | 5.0 | 45 |

# 雨水管网排放标准：雨水管网的废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4标准中的一级标准、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》中标准。雨水排放执行标准见表

雨水排放执行标准

| 项目 | （CODCr） | pH | 总磷 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放浓度限值 | 100 | 6-9 | 0.50 | 15 |

3．2加热炉、退火炉燃料废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2中的二级标准：烟尘≤200mg/m3。天然气锅炉燃料废气执行《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2燃油、燃气锅炉烟尘和气态污染物排放浓度中的标准：燃气锅炉烟尘≤20mg/m3、 SO2≤50mg/m3、NO2≤250mg/m3。

工艺废气执行GB16297－1996《大气污染物综合排放标准》表2中的标准；部分参照执行由相关标准和方法推算出来的标准。

废气排放标准（单位：mg/m3）

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监控浓度值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒（m） | 二级 | 监控点 | 浓度（mg/m3） |
| 硫酸雾 | 45 | 15 | 1.5 | 周界外浓度最高点 | 1.2 |

3.3  厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）Ⅲ中类标准。

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| Ⅲ | 65 | 55 |

# 四、监测分析方法

4.1 水质监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB/T6920-86 |
| 化学需氧量（CODCr） | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-89 |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-89 |
| 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488-1996 |
| Zn | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 | GB/T7475-1987 |
| 总氮 | 碱性过硫酸钾紫外分光光度法 | HJ636-2012 |

4.2废气监测分析方法见下表

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 |
| SO2 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ/T 57-2000 |
| NOX | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺光度法 | HJ/T43-1999 |
| 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）国家环保总局（2003）5.4.4.1 |

4.3《工厂企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）

| 监测项目 | 监测分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| 等效（A）声级 | 《工厂企业厂界环境噪声标准》 | GB12348-2008 |

五、验收监测内容及频次

根据该项目的工艺和实际现场调查的情况，本次监测确定对废水、废气、厂界噪声进行监测，测试频次见下表：

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水处理设备进口 | COD、pH、TP、NH3-N、Zn、TN | 连续两天，每天监测2次（等时间间隔采样） |
| 废水处理设备出口 | COD、pH、TP、NH3-N、 Zn、TN | 连续两天，每天监测2次（等时间间隔采样） |
| 1#、2#污水总排放口 | COD、SS、pH、TP、NH3-N、动植物油、Zn、TN | 连续两天，每天监测4次（等时间间隔采样） |
| 1*、2*雨水排放口 | COD、pH、TP、TN | 连续两天、每天1次 |

表5-1 废水监测项目、点位、频次

表5-2 废气监测项目、点位、频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| FQ-01加热炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-02退火炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-03锅炉排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 烟尘、SO2、NO2 | 连续两天，每天监测1次（等时间间隔采样） |
| FQ-04酸洗工序排放口 | 出口烟道为圆形，出口烟道,出口处开设1个测孔 | 硫酸雾 | 连续两天，每天监测3次（等时间间隔采样） |

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 酸洗工序 | 无组织排放源下风向10米范围内的浓度最高点，相对应的参照点设在排放源上风向10米范围内，监控点设3个、参照点设1个 | 硫酸雾 | 连续两天，每天监测1次 |

表5-3 噪声监测 项目、点位、频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区四周布置8个监测点 | 昼夜间等效（A）声级 | 连续两天，每天昼夜间各监测1次 |
| 设冷拔机1个噪声源监测点 | 等效（A）声级 | 监测1次、一天 |

六、现场勘察情况说明

本次监测为年产无缝钢管25000吨项目验收监测，无锡市驰源钢管有限公司生产量达到设计产生量的75以上%。

6.1、废水：本项目夹套冷却水循环回用不排放，少量蒸汽冷凝水经收集后用作冷却池补充水，产生的废水主要为酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水、锅炉排污水和生活污水。酸洗后清洗废水、磷化后清洗废水、设备地面清洗废水、废气净化塔排水自建污水处理装置处理后回用不排放，锅炉排污水经沉淀池预处理后接入硕放污水处理厂进行集中处理，生活污水经化粪池预处理后排入污水管网，接入硕放污水处理厂进行集中处理。尾水最终进入京杭大运河。目前企业不设食堂。

6.2、废气：

a.有组织排放废气：本项目有组织排放燃料废气主要为加热炉、退火炉、锅炉所使用的天然气的燃烧尾气。天然气为清洁能源，燃烧废气排放量较少，加热炉、退火炉、锅炉产生燃料废气由引风机引风或自然拔风，分别经1#、2#、3#15米高排气筒达标排放，SO2、NO2、烟尘浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》GB9078-1996表2、表4的二级标准：烟尘≤200mg/m3和《环境保护产品技术要求 中小型燃油、燃气锅炉》HJ/T 287-2006表2燃油、燃气锅炉烟尘和气态污染物排放浓度中的标准：燃气锅炉烟尘≤20mg/m3、 SO2≤50mg/m3、NO2≤250mg/m3。本项目酸洗工序产生硫酸雾，加入酸雾抑制剂后，建设单位在每个酸洗槽旁边设置槽边吸风机，采用双侧槽边吸风的方式集气。由于集气罩采用槽边吸风收集，有组织硫酸雾经集气罩收集后进入废气净化塔处理，吸收塔采用“三级碱液喷淋”吸收处理方式，经5％～8％的Ca(OH)2喷淋中和，经吸收后的尾气通过4#15米高排气筒排放，排放浓度和排放速率达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准。

b.无组织排放废气：本项目有8m3的硫酸卧罐一个，酸洗过程中无组织挥发硫酸雾，将整个生产车间视为一个无组织排放源。硫酸雾浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 中无组织排放监控浓度限值。

6.3、固体：本项目产生废金属及废钢管和氧化铁渣，产生量为1050t/a，由金属回收公司回收利用。废酸液及沉渣500t/a、磷化废液及沉渣5t/a、皂化废液及沉渣3t/a、清洗废液30t/a和污水处理污泥10t/a委托有资质单位处理，员工生活、办公产生生活垃圾22.5t/a由环卫部门统一清运。本项目固废经妥善处理后对当地环境影响较小。

6.4、噪声：本项目主要噪声源为穿孔机、冷拔机、矫直机、剪断机、液压打头机、拉力机、精轧机、水泵、作业噪声等，本项目噪声源通过厂房隔声、设备减振、距离衰减后，可以达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类：昼间≤65dB（A），因此本项目车间噪声对周围声环境无影响。

6.5全厂职工150人，年工作300天，三班制生产，每班8小时。

6.6、未对污水排放口、雨水排放口、废气排放口、噪声排放源及固废堆放场所设置必要的标志牌。

无锡市驰源钢管有限公司生产情况：

全厂职工150人，年工作300天，三班制生产，每班8小时。

1、实际日产量：

| 序号 | 产品名称 | 全厂设计年产量 | 实际日产量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 8月 23 日 | 8月 24 日 |
| 1 | 无缝钢管 | 25000吨 | 65吨 | 65吨 |

2、原材料日消耗量：

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 设计年用量 | 实际日用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8月 23 日 | 8月 24 日 |
| 1 | 管坯 | 吨 | 28000 | 72吨 | 73吨 |
| 2 | 硫酸 | 吨 | 250 | 667 Kg | 670Kg |
| 3 | 磷酸二氢锌 | 吨 | 10 | 26 Kg | 26 Kg |
| 4 | 硝酸锌 | 吨 | 20 | 53Kg | 53Kg |
| 5 | 皂化液 | 吨 | 18 | 47 Kg | 48 Kg |

3、能源消耗量：

| 用水量 | 水表数（吨） | 电表数(度) | 地下水用量（吨） | 月用水量（提供用水发票） 月用电量（提供用电发票） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8月 23日 | 25 | 9000 |  |  |
| 8月24 日 | 25 | 9000 |  |  |
| 二天共计 | 50 | 18000 |  |  |
| 实际年用量 | 7852 | 264万 |  |  |
| 设计年用量 | 14049 | 100万 |  |  |

FQ-1#废气排气筒工作  12     小时/天  3600      小时/年

FQ-2#废气排气筒工作  10     小时/天  3000      小时/年

FQ-3#废气排气筒工作  8     小时/天   2400     小时/年

FQ-4#废气排气筒工作  8     小时/天   2400     小时/年

无锡市驰源钢管有限公司2012年 8 月24  日

# Text boxes

4002

3970

50

30

4962

化粪池

损耗5

卫生用水

3970

4962

生活用水

硫酸槽、磷化槽、皂化槽加热用

污水处理设施

接管硕放污水处理厂

水洗槽

皂化槽

磷化槽

水洗槽

损耗90

酸洗后清洗用水

750

100

设备地面清洗用水

80

500

循环水量18000

损耗420

废气净化塔用水

自来水

S5废皂化液及沉渣

皂化液、自来水、蒸汽

皂  化

W2清洗废水

自来水

清  洗

N4噪声

酸洗槽

N3噪声

打头机

矫直机

穿孔机

S2废钢材

N2噪声

G1燃料废气

天然气

加热炉

S1废钢材

N1噪声

切割机

断  料

S3废酸液及沉渣

G2硫酸雾

损耗185

剪断机

H2SO416-20%、蒸汽

酸  洗

1665

管  坯

W1清洗废水

清  洗

S7废钢材

N6噪声

打  头

穿  孔

S4废磷化液及沉渣

冷拔机

天然气

退火炉

S6氧化铁渣

N5噪声

S8次品

检  验

切  头

矫  直

G3燃料废气

S5氧化铁渣

磷酸二氢锌、硝酸锌、自来水、蒸汽

磷  化

成  品

退  火

80

磷化后清洗用水

冷  拔

32

排污

理化设备

32

32

锅炉用水

蒸汽1100

1200

沉淀池

委托有资质单位处理

7852

新鲜用水量

加  热

45

2540

2510

740

1770

500

硫酸槽用水

损耗800

500

委托有资质单位处理

98%硫酸100

1100

蒸汽

700

循环冷却补充水

损耗200

循环水量7000

200

400

蒸汽冷凝水240

磷化槽、皂化糟加热用蒸汽

蒸汽损耗160

5

磷化槽用水

200

磷酸二氢锌5、硝酸锌10

委托有资质单位处理

损耗210

3

皂化槽用水

60

皂化液6

委托有资质单位处理

损耗63